ФОТОДИОД  УФД15М-01  группы  А  и  Б

ААНВ.432231.020 ТУ

- четырехэлементный кремниевый p-i-n-фотодиод;

- радиально-секторная топология ФЧЭ;

- высокое быстродействие;

- герметичное исполнение;

- металлостеклянный корпус с плоским стеклянным входным окном;

- высокая механическая прочность.

ОСHОВHЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАPАКТЕPИСТИКИ

Диаметр зоны ФЧЭ, мм                                                                                              14

Площадь ФЧЭ, мм2                                                                                                     37

Количество ФЧЭ, шт.                                                                                                 4

Межэлементный зазор (между ФЧЭ), мм                                                               0,2

Режим включения                                                                                      фотодиодный

Темновой ток ФЧЭ ФД (Uсм = 120 В, to = 20 оС),

мкА, не более                                                                                                                        3,0

Область спектральной чувствительности по уровню 10 %

от максимума, мкм                                                                                                            0,4÷1,1

Токовая монохpоматическая чувствительность ФЧЭ ФД

(Uсм = 120 В, λ = 1,06 мкм), А/Вт, не менее                                                                       0,25

Коэффициент фотоэлектрической связи между ФЧЭ

ФД (Uсм = 120 В, ( = 1,06 мкм), %, не более                                                                      10,0

Емкость ФЧЭ ФД (Uсм = 120 В), пФ, не более:

- группа А                                                                                                                   15,0

- группа Б                                                                                                                   20,0

УСЛОВИЯ  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Диапазон рабочих темпеpатуp, оС                                                        от минус 60 до 85

Относительная влажность воздуха, %, при температуре, оС,                    до 98 пpи 40

НАДЕЖНОСТНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интенсивность отказов, ч-1, не более 5х10-6 в течение наpаботки 5000 ч пpи довеpительной вероятности 0,6

Девяностопятипpоцентный срок сохраняемости ФД – не менее 15 лет.

ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ

Комплектование датчиков ближнего инфракрасного импульсного излучения в диапазоне 0,4 ÷ 1,1 мкм, научные исследования.